## Slide 1
2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
ГККП «ХРОМТАУСКИЙ ГОРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЫСШИЙ КОЛЛЕДЖ»
МУКАШЕВА ГУЛЬДАНА ЖОЛАЙОВНА МАСТЕР П/О

## Slide 2
ПМ 05. “Выполнение основных видов работ по концентрации материалов обогащения полезных ископаемых ”
Тема урока: Ведение процесса сепарации на винтовых сепараторах.
Курс 2, группа 203
Специальность № 0707000 «Обогащение полезных ископаемых» (рудообогащение)

## Slide 3: Цели:
Углубить и расширить понятие о винтовых сепараторах.
Познакомить с устройствами винтовых сепараторов.
Развивать навыки контроля и самооценки.
Воспитывать любовь к познанию профессии.

## Slide 5
В отличие от всех известных аппаратов этого типа у винтовых сепараторов неподвижный наклонный гладкий желоб выполнен в виде спирали с вертикальной осью. Пульпа загружается в верхнюю часть желоба и под действием силы тяжести стекает вниз в виде тонкого разной глубины по сечению желоба потока. При движении в потоке помимо обычных гравитационных и гидродинамических сил, действующих на зерна, развиваются центробежные силы. Тяжелые минералы концентрируются у внутреннего борта желоба, а легкие - у внешнего. Желоб винтовых сепараторов в поперечном сечении представляет собой 1/4 окружности или вытянутого эллипса.

## Slide 6
Наиболее эффективно на винтовых сепараторах обогащается материал крупностью 0,1 — 1,5 мм. Значительно хуже происходит обогащение зёрен крупностью 0,1 — 0,074 мм.
Винтовой сепаратор, как и большинство аппаратов, где происходит разделение материала по плотности в водной среде, чувствителен к ширине классификации по крупности зёрен питания и намного лучше работает на узко классифицированном материале, что и предусматривается при проектировании.

## Slide 8
Разновидностью винтовых сепараторов являются винтовые шлюзы. Двухжелобный винтовой шлюз ШВ-2-1000А. Винтовые шлюзы имеют более широкий желоб с малым наклоном его днища. Они предназначены для обогащения тонкозернистых материалов (менее 0,074 мм) при малых скоростях движения потока в желобе.

## Slide 9
Винтовые сепараторы быстро нашли широкое применение для обогащения мелкозернистых песков, содержащих ильменит, циркон, рутил и другие полезные минералы, и для измельченных руд редких и благородных металлов, железных руд, фосфоритов, хромитов и др.
Применение высокопроизводительных и дешевых винтовых сепараторов на многих гравитационных фабриках позволило увеличить производительность фабрик в 1,5 - 2 раза без увеличения площади и снизить себестоимость продукции.

## Slide 10
Движение зерен по желобу винтового сепаратора
Минеральное зерно, движущееся в потоке пульпы по винтовому желобу, испытывает одновременно воздействие сил, различных по величине и направлению. Равнодействующая их определяет траекторию движения зерна и его положение в поперечном сечении потока.
В отличие от поведения зерен в прямых наклонных потоках в винтовом потоке зерна имеют перемещение относительно друг друга не только вдоль желоба, но и в поперечном направлении. В итоге легкие зерна, имеющие большую скорость перемещения по потоку, не только обгоняют зерна придонного слоя потока, но и смещаются под влиянием большей центробежной силы и поперечной циркуляции к внешнему борту потока, образуя, таким образом, веер продуктов на желобе.

## Slide 11
Сущность процесса концентрации на винтовом сепараторе
Процесс разделения зернистого материала на винтовом желобе согласно представлениям ряда исследователей имеет два этапа (фазы).
1. Расслаивание материала по вертикали и переход тяжелых минералов в придонный слой.
2. Смещение (перераспределение) зерен в радиальном направлении, образование минерального веера продуктов сепарации.
Достигнув равновесного состояния, далее зерна движутся по своим винтовым траекториям.

## Slide 12
КОНСТРУКЦИИ ВИНТОВЫХ СЕПАРАТОРОВ.
Винтовые аппараты разделяют на сепараторы для обогащения неклассифицированных или ширококлассифицированных материалов крупностью от 0,1 до 3 мм и шлюзы для обогащения тонкозернистых материалов от 0,02 до 0,5 мм (см. рис.). Винтовой сепаратор состоит из винтового желоба, пульпоприемника, устройства для разделения и вывода продуктов обогащения, распределителя смывной воды и несущего каркаса.
Винтовой желоб изготавливается из чугунного или силуминового (сплав алюминия с кремнием) литья. Каждый виток желоба состоит из двух секций полувитков.
Перспективными являются пластмассы и полимерные материалы, из которых прессуют желоб. Сепараторы, изготовленные из силумина, в 5 раз легче чугунных. На некоторых предприятиях желоба изготавливают на месте в армоцементном исполнении.
Рабочая поверхность желобов футеруется элементами из резины, каменного литья или полимеров.

## Slide 13
Винтовой желоб характеризуется следующими параметрами: диаметром, шагом винта, формой и размерами поперечного сечения, длиной желоба. Значение каждого из них выбирается в зависимости от свойств обогащаемого материала. Геометрическая форма размеры и состояние рабочей поверхности желоба должны строго выдерживаться. Число желобов у сепаратора может быть 1 или 2.

## Slide 14
Пулъпоприемник устанавливается в начале сепаратора или шлюза и служит для уменьшения скорости потока пульпы, поступающего из пульпопровода, а также для предварительного формирования потока с целью плавного ввода его на винтовой желоб. Наиболее распространен улитковый пульпориемник спиральный желоб с возрастающим радиусом кривизны.
Устройства для разделения продуктов обогащения (отсекатели). Отделение продуктов обогащения из веера на витках винтового желоба производят поворотными ножами, устанавливаемыми у отверстия с отводящим трубопроводом интервалом 0,5-1 виток. На верхних витках отбирают концентрат, а на нижних промпродукты. Хвосты разгружаются в конце желоба.

## Slide 15
Также разработано устройство для выделения продуктов обогащения. Его устанавливают в конце желоба (на выходе всего потока) для рассекания встречного потока на отдельные вертикальные слои по всему его поперечному сечению. Такой делитель потока позволяет легко регулировать выход продуктов.

## Slide 16
Распределители смывной воды обеспечивают равномерную подачу ее по всему периметру внутреннего борта желоба. Наиболее простыми являются распределители желобчатого типа. У этих конструкций к рабочему желобу примыкает маленький желобок для воды. Он может быть с внутренней или внешней стороны. С помощью трубок, установленных навстречу потоку (из внешнего желобка), или просто через прорези (из внутреннего желобка) в стенке вода поступает к внутреннему борту.

## Slide 17: Закрепление материала
Что представляет собой винтово́й сепаратор?
Конструкция винтового сепаратора?
Принцип разделения минералов в винтовых сепараторах?
Достоинства и недостатки?
Аппарат, работающий по принципу разделения материала в наклонном безнапорном потоке малой глубины.
Винтовой сепаратор состоит из винтового желоба, пульпоприемника, устройства для разделения и вывода продуктов обогащения, распределителя смывной воды и несущего каркаса.
Расслаивание материала по вертикали и перераспределение зерен в радиальном направлении.
Работает без потребления электроэнергии/ низкая концентрация ценного компонента.

## Slide 18: Домашнее задание
Выучить основные термины и определения;
На формате А4 начертить винтовой сепаратор;